2014年拟申报省科技进步奖励项目公示表

| 推荐项目名称 |  |  |  | 低温可染异型中空聚酯纤维关键技术及其产业化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位 |  |  |  | 绍兴市科技局 |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  | 聚酯纤维具有优良的尺寸稳定性，但其回潮率仅为0.4%，因而吸湿性很差，穿着有闷热感。另外，由于聚酯纤维紧密的分子结构，目前涤纶纺织品基本上采用130℃的高温高压染色（纯涤纶织物）或200-230℃的热熔染色（涤棉混纺织物）等高能耗的分散染料加工工艺。 为改善聚酯纤维的缺陷，本项目主要做了以下研究工作： （1）采用直接酯化和共缩聚的离子型共聚酯合成工艺路线，合成出磺酸钠基团含量摩尔比为9%的系列化离子型共聚酯并将其产业化，探讨了不同工艺参数对酯化产物相关性能影响； （2）设计了包括三叶中空、四叶中空等规格的异形中空喷丝板，研究了叶片长径比等参数对异形中空聚酯纤维异形度、中空度等方面的影响；研究了用离子型共聚酯进行异形中空聚酯纤维的纺丝工艺技术，制备出中空度最高为33.5%、异形度最高为45.8%的异形中空聚酯纤维； （3）研究了异形中空聚酯纤维表面微孔以及内外贯通微孔成形的碱减量加工技术及其对服用舒适性能的影响，开发出常压沸染相对上染率达96.5%，吸湿率最高达7.05%的异形中空聚酯纤维。 根据项目研究成果，共申报3项发明专利。其中"离子型共聚酯及其制备方法（ZL200910096280.X）"和"中空微孔异形聚酯纤维及其制备方法（ZL200910096283.3）"已经获得授权。第三项发明专利"低温可染色柔性光泽聚酯纤维及其制备方法"还处于实审中，公开号CN101498062。 浙江方圆检测集团股份有限公司对项目产品检测主要技术指标为： ①纤维断裂强度（CN/dtex）：圆形中空纤维为3.85；②断裂强度CV值（%）：圆形中空纤维为2.40；③纤维相对上染率（%）：圆形中空纤维为96.5；④纺织品耐洗色牢度（级）：4-5级；⑤圆形中空纤维断面中空度（%）：22.9；⑥三叶形纤维结构异型度（%）：36.3；⑦水分扩散时间（s）：0.5s。 |  |  |  |  |
| 主要完成人员及技术贡献情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 排序 |  | 技术职称 |  | 工作单位 |  | 对本项目技术创造性贡献 | 曾获国家、省科技奖励情况 |
| 刘越 | 1 |  | 教授 |  | 绍兴文理学院 |  | 项目技术负责人 | 省技术进步三等奖 |
| 占海华 | 2 |  | 教授级高工 |  | 绍兴文理学院 |  | 纺丝技术研究 | 省技术进步三等奖 |
| 胡玲玲 | 3 |  | 高级实验师 |  | 绍兴文理学院 |  | 染色性能研究 | 省科技进步三等奖 |
| 段亚峰 | 4 |  | 教授 |  | 绍兴文理学院 |  | 纺织加工技术研究 | 省技术进步二等奖 |
| 周建红 | 5 |  | 工程师 |  | 绍兴市云翔化纤有限公司 |  | 纺丝工艺研究 | 省技术进步三等奖 |
| 陈宇鸣 | 6 |  | 工程师 |  | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |  | 印染技术研究 | 省技术进步二等奖 |
| 王维明 | 7 |  | 讲师 |  | 绍兴文理学院 |  | 印染技术研究 | 市科技进步二等奖 |
| 虞波 | 8 |  | 讲师 |  | 绍兴文理学院 |  | 印染技术研究 | 市科技进步二等奖 |
| 主要完成单位及创新推广贡献情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 完成单位 |  |  |  | 创新推广贡献情况 |  |  |
| 1 |  | 绍兴文理学院 |  |  |  | 项目实施的组织与牵头单位，技术总负责 |  |  |
| 2 |  | 绍兴市云翔化纤有限公司 |  |  |  | 项目纤维纺丝中试试验及产业化研究 |  |  |
| 3 |  | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |  |  |  | 项目纤维纺织品的印染产业化加工技术研究 |  |  |
| 推广应用情况 |  | 从2012年起，项目技术逐步在绍兴市云翔化纤有限公司、浙江红绿蓝纺织印染有限公司以及浙江越隆控股集团有限公司等单位进行低温可染异形中空聚酯纤维及其相关纺织品的产业化加工生产。截止2013年底，累计新增销售额10648.26万元，新增利润1619.19万元，新增税收996.86万元，实现出口创汇542.54万美元，取得较好的社会经济效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权证明目录 |  | 1、发明专利：离子型共聚酯及其制备方法，已获专利授权，专利号：ZL200910096280.X； 2、发明专利：中空微孔异形聚酯纤维及其制备方法，已获专利授权，专利号：ZL200910096283.3； 3、发明专利：低温可染色柔性光泽聚酯纤维及其制备方法，处于实审中，专利公开号CN101498062。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目曾获科技奖励情况 |  | 本项目2013年获绍兴市科学技术进步二等奖 |  |  |  |  |  |  |

完成单位合作关系说明

1、绍兴文理学院

本项目实施的组织与牵头单位，提供项目试验方案及各种测试分析仪器设备；完成离子型共聚酯聚合工艺技术研究；完成异形中空喷丝板相关参数的的理论设计计算；完成异形中空聚酯纤维的纺丝工艺技术研究；完成共聚酯纤维微孔成型后加工技术研究。申请发明专利3项，授权发明专利2项。发表论文2篇。项目实施时间自2010年7月至2013年12月。

2、绍兴市云翔化纤有限公司

根据绍兴文理学院所制定的技术方案，主要负责纤维的纺丝工艺及其产业化加工技术研究。通过以离子型共聚酯与聚酯切片以一定的比例进行共混后，进行异形中空聚酯纤维的纺丝中试以及产业化研究，会同项目组主要完成人员解决了从中试到产业化放大过程的一系列技术问题。同时对产品进行了很好的应用推广，取得了较好的经济和社会效益。合作时间自2010年7月至2013年12月。

3、浙江红绿蓝纺织印染有限公司

参照绍兴文理学院所制定的主要技术方案，主要负责实施异形中空聚酯纤维纺织品的染色及印花产业化加工工艺研究。合作时间自2011年7月至2013年12月。