2015年度拟申报教育部高等学校科学研究优秀成果奖

（科学技术）公示表

| 推荐项目名称 |  |  |  | 岛屿型截面的新型热熔纤维的研制及应用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位 |  |  |  | 绍兴文理学院 |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  | 本项目通过对改性剂的优选、原料的合理匹配、合成工艺的优化组合以及聚酯结构的科学设计制得熔点在80-220℃范围内高品质系列新型聚酯；采用先进的复合纺丝技术，制得皮层为低熔点的热熔新型聚酯组分、芯层为普通聚酯的性能优良的皮芯型复合长丝；在具有自主知识产权的粘合设备上，经特殊的粘合工艺处理，制得具有岛屿型圆形截面的新型热熔聚酯单丝，攻克了低熔点聚酯不能纺粗旦单丝的难题，达到了降低纤维成本，提高纤维使用性能的目的。项目完成了从聚合→纺丝→拉伸→热粘合→后道应用等一系列集成创新，成功地开发了熔点从100℃～220℃、纤密度在22-166.7dtex(30-150D)等不同规格的新型热熔聚酯复丝，并可根据需要制得22-666dtex(600D) 的单丝。在成功制得聚酯热熔复丝及单丝的基础上，也成功制得聚酰氨热熔复丝及单丝，很好地满足高档纺织品的需要。这些技术开发已授权发明专利4项和实用新型专利8项，发表科技论文2篇等。项目工艺技术创新性强，工艺技术处国际先进水平。成果产业化应用成效显著，对化纤行业产品结构调整，具有很好的示范带动效应。 |  |  |  |  |
| 主要完成人员及技术贡献情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 排序 |  | 技术职称 |  | 工作单位 | 对本项目技术创造性贡献 |  | 曾获国家、省科技奖励情况 |
| 占海华 | 1 |  | 正高级 |  | 文理学院 | 项目负责 |  | 省科技进步二、三等奖各二项 |
| 许志强 | 4 |  | 副高级 |  | 凯泰特纤 | 产业化技术总负责 |  | 纺织协会科技进步一等奖1项、北京市科技进步二等奖1项 |
| 朱 昊 | 3 |  | 副高级 |  | 文理学院 | 产品设计 |  | 省科技进步二等奖1项 |
| 王锡波 | 2 |  | 初 级 |  | 凯泰特纤 | 材料性能测试 |  |  |
| 詹莹韬 | 5 |  | 中级 |  | 凯泰特纤 | 纺丝工艺 |  |  |
| 尚小冬 | 7 |  | 中级 |  | 凯泰特纤 | 后加工工艺 |  |  |
| 孙西超 | 6 |  | 中级 |  | 文理学院 | 纺织材料 |  |  |
| 董赟誉 | 8 |  | 副高级 |  | 禾欣纺织 | 化学纤维 |  | 省科技进步三等奖1项 |
| 刘 越 | 9 |  | 正高级 |  | 文理学院 | 材料表征 |  | 协会科技进步二等奖1项 |
| 陈亚君 | 10 |  | 副高级 |  | 凯泰特纤 | 产业化生产管理 |  |  |
| 序号 |  | 完成单位 |  |  |  |  | 创新推广贡献情况 |  |
| 1 |  | 绍兴文理学院 |  |  |  |  | 项目的设计及中小试实验 |  |
| 2 |  | 凯泰特种纤维科技有限公司 |  |  |  |  | 产业化应用推广 |  |
| 3 |  | 绍兴禾欣纺织科技有限公司 |  |  |  |  | 产业化应用推广 |  |
| 经济（社会）效益情况 |  | 热熔聚酯或聚酰氨作为粘合剂具有粘结简便、强度高、无污染、能耗低等特点，从而可全面替代化学粘合剂。但由于被日韩等少数几个发达国家所垄断，不但价格昂贵，而且限量供应，一般生产厂无法承受，严重制约了高档纺织品的出口。在本项目产品热熔单丝用途方泛，可应用在新型高强度环保型窗纱、高档印花网布、单向布、织带的定位、多股绳散股的防止、空调过滤网的定格、电缆芯线的固定等方面。新型热熔单丝通过复合纺丝技术和后粘合特殊技术制得，可使纤维的生产成本显著降低，同时可突破国外的技术封锁，为后道提供价廉物美的新原料，提升我国纺织品的国际竞争力，又可为企业取得竞争先机，获取良好的经济效益，社会经济效益明显。 |  |  |  |  |  |  |
| 推广应用情况 |  | 项目产品已经在合作单位产业化生产，并成功应用在后道企业，累计销售1.8亿左右。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权证明目录 |  | 已获得4项发明专利及8项实用新型专利： 专利名称; 专利号; 授权情况. 一种具有岛屿型截面的热熔聚酯单丝生产工艺; ZL 2011 1 0400564.0; 发明专利授权. 一种具有岛屿型截面的热熔聚酯单丝; ZL 2011 1 0400577.8; 发明专利授权. 利用联苯热媒蒸汽加热的可拆装纺丝箱体; ZL 2013 1 0119836.9; 发明专利授权. 少颜色多层次纬编灰度像景针织物的加工方法; ZL 2013 1 0380805.9; 发明专利授权. 含低熔点纤维的无捻纱及其成型装置; ZL 2012 2 0116676.3; 实用新型授权. 纺丝系统; ZL 2014 2 0152316.8; 实用新型授权. 切片干燥平行输送装置; ZL 2014 2 0032170.3; 实用新型授权. 用于镜检斜孔喷丝板的装置; ZL 2013 2 0446721.6; 实用新型授权. 高速纺丝机卷绕头接压补气管线; ZL 2011 2 0116935.8; 实用新型授权. 网络箱; ZL 2011 2 0116933.9; 实用新型授权. 升降式导丝装置; ZL 2011 2 0116962.5; 实用新型授权. 单体吸排装置; ZL 2011 2 0116934.3; 实用新型授权. |